## Slide 1
Líquidos Iônicos na Geração de Energia e
em Novas Perspectivas
7ª Semana de Polímeros
João Arthur F. Lunau Batalha
Laboratório de Polímeros com Aplicações Especiais
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ
Instituto de Macromoléculas Professora Eloisa Mano - IMA

## Slide 2
Os Líquidos Iônicos
Propriedades:
  Solventes constituídos de íons
  Fraca interação interiônica
  Baixa energia de retículo cristalino
  Baixa temperatura de fusão (< 100 oC)
  Baixa pressão de vapor
  Densidade elevada
  Inflamabilidade desprezível
  Baixa toxicidade
  Estabilidade química e térmica
  Habilidade catalítica
  Alta condutividade iônica
Figura 1: Nitrato de etilamônio (EAN) – Walden (1914)

## Slide 3
Os Líquidos Iônicos
Figura 2: 1-etil-3-metilimidazol (cátion) e N,N-bis(trifluormetano)sulfonamida (ânion) (Fonte: Armand et al. (2009))

## Slide 4
Os Líquidos Iônicos
Fonte: Armand et al. (2009)

## Slide 5
Solventes Verdes

## Slide 6
Solventes Verdes
Celulose

## Slide 7
Solventes Verdes
Celulose

## Slide 8
Solventes Verdes
Fonte: Armand et al. (2009)

## Slide 9
Solventes Verdes
Proteína

## Slide 10
Atuadores Eletroquímicos
Fonte: Armand et al. (2009)

## Slide 11
Atuadores Eletroquímicos
PPy
PVdF

## Slide 12
Atuadores Eletroquímicos
PANi

## Slide 13
Células Fotovoltaicas
MEMBRANAS POLIMÉRICAS NO CONTEXTO DE NOVAS TECNOLOGIAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL

## Slide 14
Células Fotovoltaicas
MEMBRANAS POLIMÉRICAS NO CONTEXTO DE NOVAS TECNOLOGIAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL
Figura 3: Sistema de célula fotovoltaica empregando líquido iônico (Fonte: Wang al. (2003))

## Slide 15
Baterias de Lítio
Fonte: Armand et al. (2009)

## Slide 16
Baterias de Lítio
Fonte: Tigelaar et al. (2007)

## Slide 17
As Células a Combustível
Desenvolvimento da tecnologia:
  Alto preço dos componentes
  Baixa densidade de energia
  Processo espontâneo
Veículos espaciais, uso militar,
conjuntos residenciais, plantas de
energia elétrica, eletrônicos
Altas temperaturas
  Maior eficiência
  Co-geração
  Tolerância dos ctalisadores
 | Faixa de capacidade | Eficiência | Custo capital ($/kW)
Motor a diesel | 500 kW a 5 MW | 35% | 200-350
Gerador de turbina | 500 kW a 25 MW | 29-42% | 450-870
Foto voltaica | 1 kW a 1 MW | 6-19% | 6600
Turbina de vento | 10 kW a 1 MW | 25% | 1000
Células a combustível | 200 kW a 2 MW | 40-60% | 1500-3000
Tabela 1: Comparação de diferentes sistemas de geração (Fonte: Kirubakaran et al. (2009))
GERAÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL: TENDÊNCIAS E NOVAS TECNOLOGIAS
Células a combustível

## Slide 18
Células a Combustível Biológicas
Fonte: Armand et al. (2009)

## Slide 19
Células a Combustível Biológicas
Figura 4: Sistema quitosana / tetrafluorborato de 1-butil-3-metil-imidazol (Fonte: Lu et al. (2006))

## Slide 20
Líquidos Iônicos Próticos (PILs)
Transferência de um próton de um ácido de Brønsted para uma base de Brønsted:
A + B ⇌ A- + HB+
Propriedades
  Estabilidade térmica
  Tensão superficial
  Viscosidade
  Condutividade iônica
  Polaridade
Figura 3: Ânions de PILs (a) carboxilatos, (b) trifluoroacetato, (c) bis(perfluoroetilsulfonil)imida (BETI), (d) bis(trifluorometanossulfonil)imida (TFSI), (e) nitrato, (f) sulfato de hidrogênio; e cátions (g) cátions de amônio primários, secundários ou terciários, (h) 1-alquilimidazólio, (i) 1-alquil-2-alquilimidazólio, (j) caprolactama, (k) 1,1,3,3-tetrametilguanidinina (Fonte: (Greaves et al., 2008))

## Slide 21
PEMFC
Eletrólito: membrana polimérica sólida
Temperatura de operação: 50-100 oC
Portador de carga: H+
Densidade de potência: 3,8-6,5 kW/m3
Custo instalação: < US $ 1500/kW
Aplicações: residencial, emergência, indústria, transportes
Vantagens: alta densidade de potência, partida rápida, eletrólito sólido não-corrosivo
Desvantagens: catalisador de Pt caro, sensibilidade a CO e H2S

## Slide 22
PEMFC
Figura 5: Diagrama de operação da célula a combustível
(Fonte: Kirubakaran et al. (2009))
Reações que ocorrem na célula:
Anodo: H2  2 H+ + 2 e
Catodo: ½ O2 + 2 H+ + 2 e  H2O
Reação equivalente:
H2 + ½ O2  H2O + Energia elétrica + Calor
GERAÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL: TENDÊNCIAS E NOVAS TECNOLOGIAS
Células a combustível

## Slide 23
PEMFC
Figura 6: Estrutura do tipo “micelar invertida” para o Nafion hidratado (Fonte: Perles (2008))
Figura 7: Estruturas químicas de membranas perfluoradas para eletrólito polimérico
(Fonte: Peighambardoust et al. (2010))

## Slide 24
PEMFC
Fonte: Armand et al. (2009)

## Slide 25
PEMFC
Faixas de temperatura mais altas:
Maior velocidade das reações eletroquímicas
Maior eficiência da célula
Co-geração
Maior tolerância a CO e H2S
Líquidos iônicos em condições totalmente não-umidificadas

## Slide 26
PEMFC
Figura 8: Hipótese do sistema de canal iônico PBI/[HMI][TfO] (1-hexil-3-metilimidazólio trifluormetilsulfonato) (Fonte: Wang et al. (2011))

## Slide 27
PEMFC
Figura 9: Polissulfonas aromáticas PES e PSU (Fonte: Furtado Filho (2005))
PVA

## Slide 28
PEMFC
Figura 10: Modelo da estrutura hierárquica dos aglomerados iônicos
(Fonte: Kawaguti et. al (2011))

## Slide 29
PEMFC
Lee et al. (2010):
[dema][TfO] em sPI
Membranas uniformes, resistentes e transparentes
Compatibilidade PIL / matriz: DSC
Estabilidade térmica (TGA): 300 oC
Figura 11: Fotografia da membrana compósita SPI-2.27(67)
(Fonte: Lee et al. (2010))

## Slide 30
PEMFC
Figura 12: Procedimento sintético para Poliimida Sulfonada na forma dietilmetilamônio (Fonte: Lee et al. (2010))
GERAÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL: TENDÊNCIAS E NOVAS TECNOLOGIAS
Células a combustível

## Slide 31
PEMFC
Figura 13: Esquema da reação de preparo das membranas híbridas baseadas em PIL (Fonte: Lin et.al (2010))
Figura 14: (A) Diagrama esquemático do PAMAM G4.0-NH3+Tf2N-. (B) Esquema da reação de preparo das membranas compósitas de PIL baseadas em dendrímero PAMAM (Fonte: Chu et.al (2011))
GERAÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL: TENDÊNCIAS E NOVAS TECNOLOGIAS
Células a combustível

## Slide 32
Conclusão
Pesquisa: fontes de energia alternativa
Polímeros: papel fundamental
  Melhor manipulação de rejeitos
  Baixo custo
  Maior facilidade de obtenção e síntese de materiais
Líquidos Iônicos: propriedades únicas fundamentais para o futuro das tecnologias limpas e eficientes
GERAÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL: TENDÊNCIAS E NOVAS TECNOLOGIAS
Células a combustível

## Slide 33
Obrigado
Laboratório de Polímeros para Aplicações Especiais
Sala J-125
Instituto de Macromoléculas Professora Eloisa Mano
Universidade Federal do Rio de Janeiro
www.ima.ufrj.br
jabatalha@ima.ufrj.br
GERAÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL: TENDÊNCIAS E NOVAS TECNOLOGIAS
Células a combustível